## Slide 1: 化学镀镍的耐盐雾测试性能影响因素
2025/03/10
汇报人：程海

## Slide 2: 什么是阴/阳极性镀层
各种材料的电极电位
铁材：-0.441
碳钢：-0.25
铜： 0.337
不锈钢：-0.5-0.5之间
铝： -1.662
镁： -2.372
镍：-0.257
锌：-0.762
镀层高于基材电位为阴极
例如：铁材上镀镍，镍的电位高于铁，属于阴极性镀层。优先腐蚀铁
镀层低于基材电位为阳极
例如：铁材上镀锌，锌的电位低于铁，属于阳极性镀层。优先腐蚀锌

## Slide 3: 阴极性镀层，需要做到无孔隙才能完全保护基材
就好比做防水，只有不透水，防腐蚀性能才能足够长

## Slide 4: 目录
CONTENTS
01
基材的粗糙度
02
基材的材料成分，成型工艺
03
镀层的磷含量
04
镀层的厚度
05
镀层的添加剂组成
06
多层镀层

## Slide 5: 基材的粗糙度
01
越是粗糙的表面，越容易产生孔隙，盐雾效果越差
披锋毛刺需去除，否则耐蚀性很差
就像往沙土地上刷防水和往打磨过的水泥地刷防水的区别
特别注意：
1，表面不能有挂灰
2，镜面光泽的产品更容易产生针孔（表面张力太大，产生了疏水效果）

## Slide 6: 改善粗糙度的方法
滚光,磨光,振动研磨等机械方法
化学抛光
电解抛光

## Slide 7: 基材的材料成分，成型工艺
02

## Slide 8: 材料成分对耐盐雾性能的影响
元素过于饱和，从固溶体合金中析出，将导致孔隙率大增。
例如：铅在黄铜界面析出；
碳化物在碳钢中析出；
压铸铝采用大量回收料，导致铜析出等等

## Slide 9: 材料成型工艺的影响
]
压铸铝差于型材铝。
不同的成型工艺直接影响材料的致密性:
热压好于冷压
大吨位好于小吨位

## Slide 10: 镀层的磷含量
03

## Slide 11: 磷含量对耐盐雾性能的影响
磷含量与镀层结构
磷含量的增加通常会导致镀层中形成非晶态结构，提高耐盐雾性能。
磷含量与腐蚀速率
高磷含量的镀层能减缓腐蚀速率，从而增强镀层在盐雾环境中的耐久性。

## Slide 12: 镀层的厚度
04

## Slide 13: 镀层厚度对耐盐雾性能的影响
厚度越高，耐蚀性越好
随着镀层厚度的增加，孔隙率会逐渐降低。 理论上30微米的镀层可以达到几乎无孔隙（实际上还做不到）。
Chart: 
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
腐蚀周期 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8.2 | 8.3

## Slide 14: 镀层的添加剂组成
05

## Slide 15: 添加剂对耐盐雾性能的影响
硫化物越高，镀层耐蚀性越差
硫化物会降低镀层的磷含量，同时降低镀层本身的耐蚀性能
无机添加剂的影响
金属类的添加剂，更容易造成孔隙率增加。
湿润剂的影响
好的湿润剂可以降低孔隙率，提升盐雾。

## Slide 16: 多层镀层
06

## Slide 17: 多层镀层的原理
两个槽子分开镀好于一个槽子镀到底
二次起镀的时候，会重新选择起镀点，有可能降低孔隙率。
不同的配方药水搭配会更好
例如中磷加高磷，或者高磷加中磷。不同的体系如同用不同的刷子刷墙，更容易平整
用电镀铜，电镀镍等打底，提升整平度
化学镍没有填平性，所以借助电镀来整平基材，能大大提高盐雾效果

## Slide 18: 谢谢
THE END