## Slide 1: 化学镍硬度到底有多少
讲解人：程海

## Slide 2: 硬度：一种材料对压痕造成的固定形变的抵抗力（HV，kg/mm2）
01

## Slide 3: 化学镍与电镀镍硬度的区别
电镀镍硬度一般HV160-180,高的也只有HV200多点
化学镍硬度一般在HV300-600，最高可达700以上

## Slide 4: 不同磷含量化学镍层的硬度
高磷
镀态硬度：HV 500-550
01
03
02
中磷
镀态硬度：HV 550-600
低磷
镀态硬度：HV 650-700

## Slide 5: 硬度如何测试：使用显微硬度仪
02

## Slide 6: 显微硬度仪

## Slide 7: 测试原理：通过在探头上施加一定的压力，在镀层上形成压痕，利用压痕的深度和面积来反映材料的硬度
03

## Slide 8: 测试原理

## Slide 9: 几个关键点
1，镀层厚度
硬度值高的镀层，保荷时间可以长些、有色金属不小于30秒
3，压力的大小10/25/50/100/200/500/1000
和镀层厚度对应，越厚的镀层，压力可以大些，误差小点。
越薄的镀层，压力要用小些，以免打穿
2，试块的规格
25*25*8mm，平整，有一定的厚度
4，保荷时间（压力停留的时间）
在出现针孔，颗粒等的情况下，越厚越好，30微米以上。

## Slide 10: 为什么我的测不准：就是几个关键点没有抓住
04

## Slide 11: 为什么测不准
04
03
02
01
探头直接打穿，下面的基材形成干扰
压力太小，无法形成压痕
压力太大，镀层就打穿了
产品不够平整，在压力作用下产生形变，影响测试精度
保荷时间过短，压力不清晰。
保荷时间过长，受振动干扰会出现蠕变现象
镀层厚度太薄
压力选择不合适
直接用产品测试
保荷时间不对

## Slide 12: 如何提高硬度：镀后热处理
05

## Slide 13
表5.6 化学镀镍层的硬度与热处理温度和时间的关系 |  |  |  |  | 
热处理时间 /h | 热处理温度 /℃ | 热处理后硬度 (HV) | 热处理时间 /h | 热处理温度 /℃ | 热处理后硬度 (HV)
1 1 1 | 200 300 400 | 535 794 940 | 3 3 3 | 200 300 400 | 554 819 940
1 1 1 | 300 350 400 | 760 840 950 | 1 1 1 | 500 550 600 | 790 700 610

## Slide 14: 不同磷含量热处理后硬度区别（高磷硬度增加更多）

## Slide 15: 不同热处理介质影响。 氢气>真空>氮气>大气（200度）