## Slide 1: 不锈钢槽如何做阳极保护
深圳市恒享表面处理技术有限公司------程海

## Slide 2: 1，阳极保护的目的------防止不锈钢槽体上镍
2，阳极保护的作用原理------不锈钢槽体接正极，阴极棒接负极，形成电压差，是Ni离子远离不锈钢槽体

## Slide 3
接负极 —
接正极 +

## Slide 4: 4，电压打多大？ 0.6-2V, 一般0.9V起
5，多大的电流需倒槽？ ---一般超过0.5A（突然间波动）
3，阴极棒接多少根？------根据阳极面积有计算公式