## Slide 1: 化学镍达因笔测试的影响因素
汇报人：程海

## Slide 2: 目录
01
什么是达因笔测试
02
影响因素有哪些
03
如何满足测试要求
04
不合格产品如何调整

## Slide 3: 什么是达因笔测试
01

## Slide 4: 01，什么是达因笔测试
达因笔,又名表面张力测试笔、电晕处理笔、及塑料薄膜表面张力检测笔。是薄膜表面电晕度（达因）的测试工具，专门用于测定薄膜受电晕处理后的效果。常规达因值为28～72达因的双号
达因笔测试是一种用于分析不同固体表面能、亲水性、润湿度等微小变化的方法。测试时，选择一个中间值作为起点，然后观察笔迹是否收缩成水珠点来确定物体的表面张力值

## Slide 5: 02，如何做达因笔测试
选择一个估计的达因号的笔。
为了确保测试结果的可重复性，材料的准备和测试的方法必须标准化。ASTM STD D6182协议规定了测试条件以及方法
将达因笔垂直于被测物表面，均匀地画上一条直线（5～10cm）。
2~3秒后，观察笔迹是否收缩并凝聚成水珠点。如视频：

## Slide 6: 影响因素有哪些？
外部因素：后处理清洗
内部因素：化学镍本身
环境因素：存放，烘烤
01
02
03
影响因素

## Slide 7: 内部因素：化学镍本身
1.不能加表活，尤其是湿润剂类型的表活（改变表面张力的）
2.避免前处理带入（盲孔，挂具，夹具等）
3，尽量使用前周期（并不是后周期不好，而且考虑带入前处理表活过多）

## Slide 8: 2，外部因素：后处理清洗
01
后处理的水一定要够多，够干净，保证清洗效果
后处理的水质很重要，脏污则影响达因笔测试
02
脱水剂类的疏水的工序不要用
03
六价铬钝化不影响达因笔测试
04
烘烤的影响
烤箱干净的情况下不影响，但实际上大多烤箱的循环风不干净
红外线烘烤完全没问题

## Slide 9: 03 环境因素的影响
品检的手套，台布等等。
太薄的手套会渗出汗液，有的指套有油质；台布用久了脏污等等
生产线槽子的清洗，有些人喜欢用除油粉清洗，会造成表面活性剂残留
车间的通风不畅，产品不及时包装，导致放置一夜后失效
反弹：测试合格，送的客户处一天后失效（往往五金厂空气中大量油污，导致表面附着）

## Slide 10: 不合格产品如何处理
02
01
碱洗
用不含表活的碱洗配方（除油粉去掉表活）
等离子清洗
有条件的，用等离子清洗工件表面，可过42号达因笔测试

## Slide 11: 感谢您的观看
Thank you for watching
汇报人：WPS