## Slide 1: 碱性化学镀镍工艺及维护
深圳恒享：程海

## Slide 2: 目录
CONTENTS
01
酸性/碱性化学镍的区别
02
碱性化学镍的应用
03
碱性化学镍的配方组成
04
碱性化学镍的维护
05
复合镀碱性化学镍配方

## Slide 3: 酸碱性化学镍的区别
01

## Slide 4
 | 酸性化学镍 | 碱性化学镍
温度 | 温度较高 | 温度从低温到高温
能耗 | 高 | 低
磷含量 | 偏高 | 偏低
孔隙率 | 低 | 高
耐蚀性 | 好 | 差
体系稳定性 | 低 | 高
操作简便性 | 弱 | 强
特殊的合金成分 | 难 | 容易

## Slide 5: 为什么要有碱性化学镍
pH高，磷含量更低，更容易实现低磷镀层
可实现低磷含量镀层
某些配方可在室温-40度操作，适用于塑胶等打底，降低能耗。
可低温操作，降低能耗
镁合金的打底化学镍
镍锌磷化学黑镍
镍钨磷化学镍等等
特殊镀层的应用
01
02
03

## Slide 6: 碱性化学镍的应用
02

## Slide 7: 常见的两大应用
塑胶电镀沉钯以后的化学镍打底，实现表面金属化。通常温度为25-40度。 （塑胶不耐高温）
塑胶电镀
01
铝合金用碱性化学镍打底，提高均匀性，防止锌离子带入酸镍槽。
五金电镀打底
02

## Slide 8: 碱性化学镍的配方组成
03

## Slide 9
序号 | 组成及工艺条件 | 1号 | 2号 | 3号
1 | 氯化镍 |  |  | 
2 | 硫酸镍 | 10-20 | 25 | 30
3 | 次磷酸钠 | 5-15 | 25 | 30
4 | 柠檬酸钠 | 30-60 |  | 
5 | 硼酸 |  |  | 
6 | 焦磷酸钾 |  | 50 | 60
7 | 乳酸 | 1-5 |  | 
8 | 三乙醇胺 |  |  | 100
9 | 氯化铵 |  |  | 
10 | 柠檬酸铵 |  |  | 
11 | pH | 7.5-8.5 | 10-11 | 10
12 | 温度 | 40-45 | 65-75 | 30-35
13 | 沉积速度 |  | 15um/H | 10um/H
14 | 镀层磷含量% |  | 7-8 | 4
五金类打底碱性化学镍举例

## Slide 10
序号 | 组成及工艺条件 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号
1 | 氯化镍 |  | 21 |  |  | 
2 | 硫酸镍 | 30 |  | 30 | 30 | 30
3 | 次磷酸钠 | 30 | 24 | 30 | 30 | 30
4 | 柠檬酸钠 |  | 45 |  | 20 | 
5 | 柠檬酸铵 |  |  |  |  | 
6 | 三乙醇胺 | 100 |  |  |  | 100
7 | 四硼酸钠 |  |  |  |  | 
8 | 焦磷酸钾 | 60 |  | 60 |  | 60
9 | 氯化铵 |  | 30 | 100 |  | 
10 | 氨水 |  |  |  |  | 
11 | pH | 10 | 9 | 10 | 8.5-9.5 | 大于10
12 | 温度 | 30-35 | 40 | 30-35 | 40-45 | 35-37
塑胶类碱性化学镍举例

## Slide 11: 碱性化学镍的维护
04

## Slide 12
pH值调整
区别于酸性化学镍，碱性化学镍的稳定性主要来自于pH， pH越高反而越稳定。所以要及时调整pH，尽量走上限
pH值的重要性
使用pH计或pH试纸定期检测镀液的pH值，经验判断也可根据溶液的颜色是否发蓝判断
pH值的测量方法
尽量使用氨水，保证溶液的活性与镀速
使用氢氧化钠会促进络合，从而降低反应速度
pH值的调整

## Slide 13: 温度管理
维持温度在操作范围内，过低会不易起镀；过高则容易上镍或者分解
镀液温度
过高的温度会降低溶液的稳定性，同时，高温空槽太久也会消耗含硫的稳定剂
温度对镀液影响
制定应急预案，一旦温度超出控制范围，立即采取措施调整，防止镀液失效。
温度异常处理

## Slide 14: 浓度监控
01
与酸性化学镍一致，定期检测镀液中镍离子浓度，确保化学镀镍反应的稳定性和镀层质量。
镀液镍离子浓度

## Slide 15: 搅拌方式
机械搅拌是通过搅拌器的旋转来实现镀液的均匀混合，保证镀层质量。
机械搅拌
01
空气搅拌通过吹入空气来形成气泡，气泡上升带动镀液流动，实现搅拌效果。
空气搅拌
02

## Slide 16: 日常维护要点
定期检测镀液中的镍离子浓度、pH值和温度，确保化学镀镍工艺稳定运行。
镀液成分监控
定期清倒槽及清理镍渣，防止镀液产生颗粒
检查并维护过滤系统，防止镀液中的杂质颗粒影响镀层质量。
过滤系统检查
设备清洁保养

## Slide 17: 复合镀碱性化学镍配方
05

## Slide 18
成分及工艺条件 | 1号 | 2号 | 3号
氯化镍 |  |  | 7
硫酸镍 | 35 | 37 | 
硫酸锌 | 15 | 7.5 | 1.5
次亚磷酸钠 | 10 | 10 | 10
柠檬酸钠 | 85 | 85 | 20
氯化铵 | 50 | 50 | 
氨水 | 60 |  | 
pH | 8.8-9.2 | 9 | 8.2
温度 | 90-95 | 90-95 | 90-95
锌含量% | 15 | 12 | 7
化学镍-锌-磷典型配方

## Slide 19
成分及工艺条件 | 1号 | 2号 | 3号
硫酸镍 | 26 | 28 | 20
钨酸钠 | 60 | 30 | 30
次亚磷酸钠 | 20 | 15 | 20
柠檬酸钠 | 100 | 85 | 26
柠檬酸铵 |  | 50 | 
硫酸铵 | 30 |  | 
稳定剂 | 2ppm |  | 
pH | 9 | 10 | 8
温度 | 90-92 | 90-92 | 90-92
镀速 | 11um/H |  | 5-9um/H
化学镍-钨-磷典型配方

## Slide 20: 谢谢
Thank you
20XX