## Slide 1: 总酸游离酸的分析

## Slide 2: 总酸与游离酸
这次我们要讲的是总酸游离酸的分析
首先我们要明确一个概念，什么叫总酸，什么叫游离酸。
游离酸是指在溶液中能自由电离出的氢离子的部分，而总酸则包括自由电离的氢离子和不能自由电离的氢离子。总酸的高低反映了溶液中酸的整体含量，而游离酸的高低则表示溶液的酸性强度和对金属的腐蚀能力。 例如硫酸，盐酸是完全电离的酸，氢离子完全电离，总酸与游离酸完全相同。 而有些酸，比如氢氟酸，磷酸等，氢离子不能完全电离。那么总酸与游离酸就会不同。
盐酸（HCl）在水中完全电离，电离方程式为：HCl → H⁺ + Cl⁻。
磷酸是三元弱酸,有三级电离,电离方程式如下：
H3PO4==H2PO4- +H+
H2PO4- ==HPO4(2-)+H+
HPO4(2-)==PO4(3-)+H+
PS：上面的＝＝是双箭头

## Slide 3: 指示剂的变色范围
那么我们如何分析呢？就是利用指示剂在不同pH值下的显色来分析。
溴酚蓝的指示剂范围为pH 3.0到4.6，在此范围内，溶液的颜色会从黄色（pH 3.0）变为蓝紫色（pH 4.6）。溴酚蓝是一种常用的酸碱指示剂，广泛应用于测定溶液的酸碱性。
酚酞是一种常见酸碱指示剂，在酸性溶液中呈无色，在碱液或碱金属的碳酸盐溶液中呈红色，但如果在浓碱溶液中则会生成无色的三金属盐，红色褪去。 鉴于此特性实验室中常用作酸碱滴定时的指示剂，变色范围PH值8.2～10.0，由无色变红。 当酚酞试剂滴入水或中性、酸性的水溶液时，会出现白色浑浊物，这是由于酒精易溶于水，使试剂中难溶于水的酚酞析出的缘故。
此外还有甲基橙，甲基红-亚甲蓝指示剂等

## Slide 4: 分析试剂
所需试剂：溴酚蓝指示剂，甲基橙指示剂，酚酞指示剂，甲基红-亚甲蓝指示剂等
0.1N氢氧化钠溶液；

## Slide 5: 游离酸分析过程
1.将镀液冷却至室温。这一步是保证取样准确
2.取10ml镀液加到250ml锥形瓶中。取样的时候移液管刻度与眼睛同高，保持平视
3.加几滴溴酚蓝指示剂。此时溶液溶液呈黄色
4.用0.1N的氢氧化钠溶液滴定至溶液变为蓝紫色为终点（也可用1N的氢氧化钠溶液）
5.记录所消耗氢氧化钠的体积
6.计算酸度

## Slide 6: 总酸分析过程
1.将镀液冷却至室温。这一步是保证取样准确
2.取10ml镀液加到250ml锥形瓶中。取样的时候移液管刻度与眼睛同高，保持平视
3.加几滴酚酞指示剂。此时溶液呈无色或微混的白色
4.用0.1N的氢氧化钠溶液滴定至溶液变为粉红色为终点（也可用1N的氢氧化钠溶液）
5.记录所消耗氢氧化钠的体积
6.计算总酸度