## Slide 1: 碲铜电镀如何保证结合力
碲铜的前处理如何做
深圳恒享---程海

## Slide 2: 碲铜的成分
01

## Slide 3: 碲铜的成分
碲铜是一种碲青铜材料。碲铜是指碲和铜的合金，含0.4-0.7%碲的碲铜具有良好的切削加工性能。
化学成分
合金 | 化学成分 |  | 
 | 铜 | 碲 | 磷
碲铜C14500 | 99.2% | 0.4-0.7% | 0.004-0.012%

## Slide 4: 碲的特性
碲为非金属。不溶于水、苯和二硫化碳，溶于硫酸、硝酸、王水、氢氧化钾和氰化钾溶液。常温下，能被氧化或与卤素作用形成卤化物。
化学性质
可作为电镀光亮剂。常见的物质为二氧化碲或亚碲酸钠，亚碲酸钾。在碱中好溶解
电镀中用途

## Slide 5: 电镀流程
碱性不能太强，否则碲铜容易变色
化学除油
电解除油
采用阴极电解除油
这个比较重要，能有效去除表面的碲残留
双氧水抛光
碲含量越高就越需要碱铜，时间尽量2分钟以上
碱铜打底
除膜活化
1
2
3
4
5
采用稀硫酸活化，不可用盐酸

## Slide 6: 需注意的几点
1，根据碲含量不同，前处理有微调。比如做完双氧水抛光后，可再做一次阴极电解除油，以保证表面清洁
2，预镀碱铜保证2分钟以上，否则表面容易发花。尤其后续镀银。
3，碲可溶于氰化物，所以镀碱铜前可采用氰化物预浸，更好的清洁表面
4，整个过程不要使用盐酸，很容易结合力不好
5，双氧水铜抛光可采用市面上成品的药水，双氧水用量大约为25%，添加剂20%即可。

## Slide 7: 感谢观看
Thank you
深圳恒享-程海