## Slide 1: 化学镍大平面件流痕成因与控制
2025/11/07
汇报人: 程海

## Slide 2: 流痕的分类
01
出槽后在空中形成的水流痕
小件通常没有，越大的平面越容易产生。形似水流或泪痕， 通常是从上而下
02
镀工件在镀液中形成的气流痕
通常从下而上，形似彗星尾，有的是亮的，有的是白雾。

## Slide 3: 流痕的成因
01

## Slide 4: 1，出槽后的水流痕
01
工件出槽后空中停留时间过长
清洗不及时，槽液在表面反应形成流痕。
02
溶液黏度大，流速慢
在空中形成发黄状流痕
03
槽液温度，pH等过高
溶液的活性强，反应快，空中继续反应
04
镀层不够光亮
z

## Slide 6: 2，溶液中形成的气流痕
01
反应不均匀，气流冲击
清洗不及时，槽液在表面反应形成流痕。
02
溶液黏度大，气流散不开
溶液流动性不好，反应气流也不易分散
03
溶液光剂比例失调
溶液的活性强，反应快，空中继续反应
04
基材不均匀（镀层光亮度不够）
光泽性越差，流痕越明显

## Slide 7: 2，溶液中形成的气流痕

## Slide 8: 改善方法
02

## Slide 9: 1，出槽后的水流痕----降低反应镀速，及时清洗
01
及时清洗
如果自动线空停时间过长，建议增加喷淋装置。
02
不要使用太后周期的药水
或者新开部分新液
03
降低反应速度
降低pH或温度，使空中反应减慢
04
镀层越亮越不明显
使用更光亮的药水，可以降低流痕的现象

## Slide 10: 2，溶液中形成的气流痕
01
增加打气和产品移动
清洗不及时，槽液在表面反应形成流痕。
02
尽量不要后周期的药水
或者新开部分新液
03
溶液光剂比例失调
气流纹是亮的，说明缺少金属光剂
气流纹是哑的，说明缺少硫化物
04
增加镀层的光亮度
基材不均匀就需要更亮的镀层来覆盖，增加光亮度能有效解决

## Slide 11: 谢谢
THE END