## Slide 1: 工件不光滑和什么有关系
汇报人: 程海

## Slide 4: 产品不光滑意味着粗糙度高
01

## Slide 5: 粗糙度与光泽度的定义
02

## Slide 6: 定义与重要性
粗糙度的定义
粗糙度是衡量物体表面微观不平整度的参数，通常用Ra值表示。
光泽度的定义
光泽度是物体表面反射光线能力的度量，通常用光泽计测量，反映材料的光亮程度。
粗糙度的测量方法
光泽度的测量方法
测量粗糙度常用的方法包括触针式测量、光学测量等，各有其适用范围和精度。
光泽度通常使用光泽度仪测量

## Slide 7: 粗糙度的测量参数
Ra值（算术平均粗糙度）
Ra值是衡量表面粗糙度的常用参数，通过计算表面轮廓的算术平均值来表示。
Rz值（十点平均粗糙度）
Rz值表示表面最高点与最低点的平均值，用于描述表面的峰谷高度。
Rq值（均方根粗糙度）
Rq值是表面粗糙度的均方根值，反映了表面粗糙度的波动程度。

## Slide 8: 光泽度的单位表示
光泽度是衡量材料表面反射光能力的物理量，通常用光泽单位来表示。
光泽度的定义
国际上普遍采用ASTM D523标准来定义光泽度的测量方法和单位表示。
光泽度的国际标准
通过光泽计测量反射光的角度分布，常用的单位有GU（光泽单位）和GS（光泽标度）。
光泽度的测量方法
01
02
03

## Slide 9: 光泽度的测量方法
使用反射光度计测量光泽度，通过检测样品表面反射光的强度来评估光泽。
01
通过改变入射光角度，测量不同角度下的反射光强度，以确定光泽度。
02
专门针对镜面反射的光泽度测试，适用于高光泽表面，如汽车漆面。
03
测量表面漫反射光的量，适用于低光泽或哑光表面，如亚光漆或纸张。
04
反射光度计法
角度依赖测量
镜面光泽度测试
漫反射光泽度测试

## Slide 10: 粗糙度与光泽度的常规关系
03

## Slide 11: 同样的镀层，粗糙度越大，光泽度越低 不同的镀层，同样的粗糙度会显示不同光泽度
基材的粗糙度低，越光亮，镀层就亮。即使是不亮的药水也能呈现出光泽感
基材的粗糙度高，即使是喷砂的产品，光亮的化学镍也会产生金属光泽感，镀层也更细腻
01
02

## Slide 12: 影响粗糙度的因素
04

## Slide 13: 以铁件为例
酸过浓，时间过长，温度过高，都会使表面更加粗糙
前处理酸洗过重
不同配方的化学镍，光剂含量不同，结晶的平滑度就不同
不同的脱水剂配方，出来的膜层光滑程度不同
01
02
化学镀镍光亮剂多少
03
后处理脱水剂的影响

## Slide 14: 谢谢
Thank you
汇报人: 程海