## Slide 1: 化学镍槽体的选择
汇报人：程海

## Slide 2: 常见的可作为化学镍槽的材质
材质类型 | 优点 | 缺点 | 适用体系
聚丙烯（PP） | 耐酸碱腐蚀、无催化性、价格低廉、易加工、重量轻 | 耐热性一般，硬度较低易划伤 | 酸性 / 碱性化学镀镍
钝化不锈钢 | 耐高温、耐强腐蚀、强度高 | 价格高，相对容易上镍需加阳极保护 | 酸性 / 碱性化学镀镍
聚氯乙烯（PVC） | 耐酸碱、成本低、加工方便 | 耐热性差，易老化变脆 | 常温、低浓度的化学镀体系
聚四氟乙烯（PTFE，特氟龙） | 耐强酸强碱、耐高温（连续使用温度 200℃以上）、无催化性、表面光滑不粘镀 | 价格昂贵、加工难度大、质地较软 | 高温化学镀体系、强腐蚀性镀液（如含氟化物的镀液）
高密度聚乙烯（HDPE） | 耐酸碱、韧性好、价格适中 | 耐热性一般 | 大型生产用化学镀槽（如化学镀镍生产线的镀槽）
玻璃钢（FRP） | 强度高、耐酸碱、可制作大型槽体 | 内壁需做防腐内衬（如 PP、PTFE 内衬），否则树脂可能被镀液腐蚀 | 特殊高温、强腐蚀的化学镀体系（极少用于常规镀槽，多用于加热管、阳极等部件）
钛合金 | 耐高温、耐强腐蚀、强度高 | 价格极高，部分钛合金可能对化学镀反应有微弱催化作用 | 中低温化学镀镍、化学镀铜的小型试验槽

## Slide 3: PP槽和不锈钢槽怎么选
最后看预算:预算够就选不锈钢,预算低就选PP
再看槽体大小:槽子大于1000升,优先选不锈钢,次选PP槽
结论
01
先看装载量。装载量小(低于0.25dm2/L)优先选不锈钢槽。装载量大两个都可选
02
04
03

## Slide 4: PP槽和不锈钢槽怎么选择
项目 | 成本 | 适用寿命 | 药水稳定性要求 | 是否需阳极保护
PP槽 | 低 | 长 | 相对高 | 否
不锈钢槽 | 高 | 短（易老化） | 相对低 | 需要

## Slide 5: 感谢观看
汇报人：程海