## Slide 1: 化学镍用大槽好还是用小槽好
深圳恒享：程海
我该做多大的槽子

## Slide 2: 槽体积设计要根据零件的尺寸和产量 满足产能和零件旋转或摇摆唯益
01

## Slide 3: 槽体积对化学镍的影响
02
槽子越大越稳定，这说法对吗

## Slide 4: 一个3000L的槽和3个1000升的槽对比
温度均匀性
小槽（1000升）：体积小，加热/冷却速度快，温度更易维持均匀
大槽（3000升）：热惯性大，边缘与中心易产生温差，需更强力搅拌和分区温控系统
镀液成分稳定性
理论上是槽体越大，稳定性越强。但是槽体越大，如果溶液分散不好，局部杂质过多或过热，pH过高等风险也会更高 （比如1L里面有10个镍微粒不要紧，但是放大1000倍，并且几种在局部就危险了）

## Slide 5: 一个3000L的槽和3个1000升的槽对比
运营成本差异
能耗 大槽加热时间长，保温能耗高 ；小槽 独立控温，灵活启停，节能
镀液成本 大槽单次污染损失3000升镀液 ；小槽分槽管理，污染仅影响单槽
维护成本 大槽翻槽清洗耗时，停产损失大 ；小槽轮流维护，保证连续生产
镀层质量影响
大槽更稳定，药水出现漏镀的几率更高。溶液循环不均可能引起镀层厚度波动
小槽优势：搅拌更高效，镀层均匀性显著提升

## Slide 6: THANK YOU
深圳恒享：程海