## Slide 1: 化学镍槽液长期存放方案
2026/02/27
汇报人: 程海

## Slide 2: 存放前预处理
01

## Slide 3
1，彻底过滤除杂-----选用0.5-1um的滤芯
2，降温至室温
3，使用稀硫酸调整pH至“休眠”范围------3.8-4.0
4，加盖密封，避光
5，清理槽边杂物，清洁槽体，管道等。

## Slide 4: 存放期间管理
02

## Slide 5: 定期巡检
槽液外观检查
每周打开存放槽盖，观察槽液是否分层、沉淀或出现异常颜色
关键参数检测
每月使用精密pH计和浓度仪检测槽液pH值（控制在4.5-5.5）及金属离子浓度
存储环境监测
每日记录存放间温湿度（温度15-25℃，湿度≤60%）

## Slide 6: 重新启用步骤
03

## Slide 7: 1，过滤 2，检测成分含量 3，升温活化 4，使用氨水缓慢回调pH，搅拌下少量多次加入 5，试镀激活（长期不使用，槽液稳定性变强，硫化物消耗）

## Slide 8: 谢谢
THE END