## Slide 1: 化学镍层孔隙率的快速检测方法
深圳恒享---程海

## Slide 2: 分类
化学镍（Ni-P）镀层孔隙率常用的检测方法主要分 生产现场快速法 和 实验室标准法 两大类

## Slide 3: 现场快速检测方法
PART 01

## Slide 4: 贴滤纸法：（铁氰化钾 - 氯化钠法）
适用：钢铁基体上化学镀镍
原理：孔隙处腐蚀产生 Fe²⁺，与铁氰化钾生成蓝色斑点
常用试液：
10 g/L 氯化钠 NaCl（也可用100g/L）；5 g/L 铁氰化钾 K₃[Fe (CN)₆]（也可用10g/L）
操作：试样除油、干燥；浸过试液的滤纸贴在表面
静置 5～10 min；取下滤纸，数蓝色斑点数量
判定：斑点越少，孔隙率越低
注意：斑点直径小于1mm的，以一个点记
斑点直径在1-3mm的，一个点以3个点
斑点直径大于3mm的，1个点以10个点记

## Slide 5: 2，点滴法（中性盐雾配套快速法）
点滴法
试液同上，直接滴在试样表面，观察蓝色点出现速度与数量。
优点：极快，适合抽检。

## Slide 6: 铝材可用铝试剂法
对于铝材，可采用铝试剂浸泡或者点滴的方法
具体配比如下：铝试剂（玫红三羧酸铵）3.5g/L
氯化钠或氯化铵：150g/L
常温浸泡10分钟

## Slide 7: 感谢观看
Thank you