## Slide 1: 化学镍开槽泡沫多
汇报人：程海

## Slide 2: 问题现象

## Slide 3
循环过滤系统问题
前处理带入污染物
槽体本身与配水问题
药水中本身就有泡沫
可能原因

## Slide 4: 循环过滤系统问题
过滤机
过滤棉芯
过滤机本身没有清洗干净
过滤棉芯的线不干净，使用过程出现泡沫

## Slide 5: 前处理带入污染物
挂具的裂纹带入污染
产品的盲孔清洗不净

## Slide 6: 槽体与配水问题
新槽子：新的槽子需要彻底清洗才能使用
旧槽子：硝槽后清洗不干净
自来水：自来水不干净导致泡沫
纯水：纯水的储水罐长时间未清洗，大量微生物导致泡沫
槽体
水质

## Slide 7: 药水本身问题
某些原料的纯度不够，里面含有大量杂质，可能产生泡沫。
原料不纯
某些配方中加入的表面活性剂是低泡的或者是高泡的。可能会引入大量泡沫。
不过现在的化学液配方中，一般都是用低泡的表面活性剂，使用过程中只有少量的泡沫而已。
发泡的表面活性剂
某些化学镍的配方中含有大量的柠檬酸等有机酸。这些有机酸在高温高湿的条件下容易发霉，霉菌的繁殖可能会带来大量的泡沫。
霉菌问题

## Slide 8: 感谢您的观看
汇报人：程海