## Slide 1: 硫酸镍和醋酸镍哪个更好
深圳市恒享表面处理技术有限公司
汇报人：程海

## Slide 2: 两者区别
硫酸镍
优点
1. 成本低
2. 硫酸根几乎不参与络合，配方适用性广
缺点
1. 硫酸根持续累积，使用寿命（MTO）低。
2. 硫酸根无缓冲能力；反应不断产 H⁺，pH 下降快，必须额外加醋酸钠 / 硼酸做缓冲剂，频繁调 pH。
3. 镀层应力更高

## Slide 3: 两者区别
醋酸镍
优点
1. 醋酸根自带缓冲能力，减少氨水 / NaOH 调 pH 频次。
2. 阴离子是醋酸根，理论上可以提升镀液 MTO 寿命
3. 对部分敏感基材（铝、镁基材）腐蚀性略温和；镀层晶粒更细，外观平整度好，内应力偏低。
缺点
1. 价格远高于硫酸镍
2. 醋酸根属于弱络合阴离子，会和镍离子形成弱络合物；同等镍离子浓度下，沉积速率会偏低，需调整配方
3. 醋酸镍易风化，储存稳定性差；

## Slide 4: 总结
想要周期长，镀层性能更好，就选醋酸镍。
想要成本低，配方适用性广，就选硫酸镍

## Slide 5: 感谢您的观看
深圳恒享
汇报人：程海